| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол № 12 «_06_» __05__ 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы Председатель ЦМК ____________Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Экзаменационные тестовые задания

по дисциплине «Применение металлов, их сплавов, материалов, используемых в автомобильной отрасли»

Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: 1201092  - «Мастер по ремонту транспорта»

Разработал: Ошорова Розбуви Зайнидиновна, преподаватель спец.диисциплин

Курс - 2

| Задание № 1 | В каком агрегатном состоянии может находиться любое вещество? |
| --- | --- |
|  | Аморфном |
|  | Кристаллическом |
|  | В твердом, жидком, газообразном, плазмы |
|  | Сверхпластичном |
|  | Хрупком |
| Задание № 2 | Назовите исходные материалы для получения чугуна |
|  | Железная руда, магнезит |
|  | Железная руда и руды цветных металлов |
|  | Железная руда и пустая порода |
|  | Железная руда, топливо, флюс |
|  | Скрап и руды цветных металлов |
| Задание № 3 | Перечислите методы получения высококачественной стали |
|  | Электрошлаковый переплав, плавка в вакуумных индукционных печах, электронно-лучевой переплав, плазменный переплав |
|  | Электродуговой переплав |
|  | Мартеновский процесс |
|  | Кислородно-конвертерный процесс |
|  | Скрап-рудный и рудный процесс |
| Задание № 4 | Назовите основные процессы получения алюминия |
|  | Получение глинозема из бокситов, получение металлического алюминия путем электролиза |
|  | Расплавление руды и ее окисление |
|  | Растворение бокситов и получение металлического алюминия |
|  | Обогащение руды и ее восстановление |
|  | Нагревание, восстановление, охлаждение |
| Задание № 5 | Каким способом получают наиболее чистую медь 99,95% |
|  | Пламенным рафинированием |
|  | Быстрого охлаждения |
|  | Электролитического рафинирования |
|  | Раскислением |
|  | Восстановлением |
| Задание № 6 | Как отличаются стали по степени раскисления? |
|  | Кипящая, спокойная, полуспокойная |
|  | Кислая, нейтральная |
|  | Полукислая, кислая |
|  | Раскисленная, недораскисленная |
|  | Окисленная |
| Задание №7 | Из каких фаз состоит кристализовавшийся сплав? |
|  | Твердые растворы, механические смеси, химические соединения |
|  | Механические смеси |
|  | Химические соединения |
|  | Жидкая фаза |
|  | Эвтектическая смесь |
| Задание № 8 | Что такое эвтектический сплав? |
|  | Легкоплавкий сплав |
|  | Механическая смесь, которая образуется при постоянной температуре |
|  | Сплав, структура которого - твердый раствор компонентов |
|  | Сплав, кристаллизация которого происходит в интервале температур |
|  | Чистый металл |
| Задание № 9 | Какие превращения, и при каких температурах происходят в чистом железе? |
|  | Температура кристаллизации 1147°С |
|  | Температура плавления 1639°С |
|  | Температура полиморфного превращения 911°С |
|  | Температура эвтектоидного превращения 727°С |
|  | Температура эвтектического превращения 1539°С |
| Задание №10 | Каково содержание углерода в доэвтектоидных сталях? |
|  | Меньше 0,8% |
|  | Больше 4,3% |
|  | Меньше 2,14% |
|  | Больше 6,67% |
|  | Меньше 0,08% |
| Задание №11 | Каким способом получают высокопрочный чугун |
|  | Путем легирования магнием |
|  | Путем длительного отжига |
|  | Сплавлением железа с медью |
|  | Переплавом серого чугуна |
|  | Восстановлением белого чугуна |
| Задание №12 | Назовите основные виды машиностроительных чугунов |
|  | Белый, серый |
|  | Серый, ковкий, высокопрочный |
|  | Высокопрочный, износостойкий |
|  | Доэвтектический, заэвтектический |
|  | Пластичный, высокопрочный |
| Задание №13 | Каким способом изготавливается большинство чугунных изделий? |
|  | Механической обработкой |
|  | Обработкой давлением |
|  | Литьем |
|  | Ковкой |
|  | Штамповкой |
| Задание №14 | Определить, какая марка стали имеет следующий химический состав? 0,6% - С; 2% - Si; 1,2% - Cr; 0,1% - V. |
|  | 60C2ХФ |
|  | 60C2ХФА |
|  | C2ХФ1А |
|  | C2Х2Ф |
|  | 60CХФ |
| Задание №15 | Расшифруйте марку легированной стали Р6М5 |
|  | Быстрорежущая сталь 6% - V, 5% - Mo |
|  | Среднеуглеродистая сталь 6% - Р, 5% - Mo |
|  | Подшипниковый сплав |
|  | Углеродистая сталь с бором |
|  | Инструментальная сталь с медью |
| Задание №16 | Какая структура образуется в стали У8 после закалки? |
|  | Перлит |
|  | Мартенсит |
|  | Сорбит |
|  | Феррит |
|  | Цементит |
| Задание №17 | Какие виды отпуска используют для обработки инструментов? |
|  | Высокий отпуск |
|  | Низкий отпуск |
|  | Средний отпуск |
|  | Не используют |
|  | Диффузиционный отжиг |
| Задание №18 | Назовите способ обработки металлов давлением, при котором форма и размеры изделия определяются конфигурацией инструмента. |
|  | Штамповка |
|  | Литьё |
|  | Ковка |
|  | Прокатка |
|  | Прессование |
| Задание № 19 | В каких отраслях промышленности перспективно использовать сплавы титана? |
|  | Машиностроение |
|  | Авиация и ракетостроение |
|  | Станкостроение |
|  | Пищевая промышленность |
|  | Автомобилестроение |
| Задание № 20 | Какой сплав называют силумином? |
|  | Сплав олова с цинком |
|  | Сплав меди с кремнием |
|  | Сплав алюминия с кремнием |
|  | Сплав алюминия с железом |
|  | Сплав алюминия с медью |
| Задание № 21 | Как изменится твердость алюминиевого сплава после закалки и старения? |
|  | Снижается после закалки, а после старения повышается |
|  | Повышается после закалки, а после старения снижается |
|  | Повышается после закалки и не изменяется после старения |
|  | Повышается после закалки, и после старения |
|  | Снижается после закалки и после старения |
| Задание №22 | Какой сплав называют бронзой? |
|  | Сплав на основе алюминия |
|  | Сплав меди с оловом |
|  | Сплав меди с цинком |
|  | Сплав на основе кремния |
|  | Сплав алюминия с цинком |
| Задание №23 | Как классифицируют полимеры по составу? |
|  | Органические, элементно-органические, неорганические |
|  | Неорганические, пространственные |
|  | Пространственные, сетчатые |
|  | Аморфные, кристаллические |
|  | Атомно- кристаллические |
| Задание №24 | Как делятся полимеры по отношению к нагреву? |
|  | Полярные, неполярные |
|  | Аморфные, кристаллические |
|  | Термопластичные, термореактивные |
|  | Теплостойкие, нестойкие |
|  | Полярные, кристаллические |
| Задание №25 | Как классифицируют пластмассы по связывающему наполнителю? |
|  | Порошковые, волокнистые, стекловолокнистые |
|  | Пенопласты, поропласты |
|  | Полярные, неполярные |
|  | Теплостойкие |
|  | Силовые |
| Задание № 26 | Какими свойствами обладают композиционные материалы, созданные на основе полиэтилена, полистирола с наполнителями в виде асбеста? |
|  | прочностью и жёсткостью |
|  | огнестойкостью и пластичностью |
|  | пластичностью и жёсткостью |
|  | пластичностью и прочностью |
|  | Твердостью и ударной нагрузкой |
| Задание №27 | Из какого материала изготавливают стержни для литейных форм? |
|  | Песчано-глинистая смесь |
|  | Дерево |
|  | Пенопласт |
|  | Чугун |
|  | Сталь |
| Задание №28 | Что является основанием для классификации сталей на спокойные, полуспокойные и кипящие |
|  | степень плавки |
|  | степень обработки |
|  | степень раскисления |
|  | Температура нагрева |
|  | Температура охлаждения |
| Задание №29 | Основная характеристика ковочного молота? |
|  | Количество ударов в минуту |
|  | Масса падающих частей |
|  | Давление воздуха в рабочем цилиндре |
|  | Масса шабота |
|  | Диаметр рабочего цилиндра |
| Задание № 30 | При каком способе нагрева метала перед ковкой наименьший угар металла? |
|  | Индукционный нагрев |
|  | В муфельной печи |
|  | В пламенной печи |
|  | В шахтном колодце |
|  | В горне |
| Задание №31 | Процесс химико-термической обработки, заключающийся в диффузионном насыщении поверхностного слоя стали углеродом и азотом: |
|  | силицирование |
|  | цианирование |
|  | алитирование |
|  | борирование |
|  | азотирование |
| Задание №32 | Цель химико-термической обработки: |
|  | изменение состава, структуры и свойств стали |
|  | изменение состава, структуры и свойств поверхностного слоя стали |
|  | изменение твердости поверхностного слоя стали |
|  | изменение состава поверхностного слоя стали |
|  | изменение структуры и свойств поверхностного слоя чугуна |
| Задание №33 | Выберите химические элементы, повышающие коррозионную стойкость стали |
|  | кобальт |
|  | вольфрам |
|  | хром |
|  | никель |
|  | 5) марганец |
| Задание №34 | Какие стали применяются для изготовления инструментов, работающих при небольших скоростях резания до температур 200…260°C (сверла, фрезы) |
|  | 1) низколегированные инструментальные |
|  | 2) высоколегированные автоматные |
|  | 3) низколегированные подшипниковые |
|  | высоколегированные инструментальные |
|  | Быстрорежущие стали |
| Задание №35 | При газовой сварке, какой газ обеспечивает максимальную температуру? |
|  | Углекислый газ |
|  | Ацетилен |
|  | Кислород |
|  | Азот |
|  | Угарный газ |
| Задание №36 | Форма режущей части лезвийного инструмента? |
|  | Цилиндр |
|  | Выступ |
|  | Кромка |
|  | Клин |
|  | Уступ |
| Задание №37 | Назовите поверхности на обрабатываемой заготовке |
|  | Обрабатываемая, обработанная поверхность резания |
|  | Цилиндрическая, коническая, финишная |
|  | Передняя, главная задняя, вспомогательная задняя |
|  | Контактная, рабочая, основная |
|  | Фиксированная, передняя, основная |
| Задание №38 | Назовите элементы режима резания |
|  | Коэффициент усадки стружки: укорочение, расширение, утолщение |
|  | Толщина стружки, ширина, усадка стружки |
|  | Составляющие силы резания: осевая, радиальная, тангенциальная |
|  | Скорость резания, глубина, подача |
|  | Наклеп металла, нарост, температура |
| Задание №39 | Назовите марки быстрорежущих сталей |
|  | Р18, Р9, Р6М5 |
|  | Т15К6, Т30К4, Т60К9 |
|  | Х, ХВГ, 9ХС |
|  | ЦВ13, ЦВ18, ЦМ332 |
|  | ШС1, ШС2, ШС3 |
| Задание №40 | Назовите марки металлокерамических твердых сплавов |
|  | Т15К6, Т30К4, ВК8 |
|  | Р18, Р9, Р6М5 |
|  | Х, ХВГ, 9ХС |
|  | ЦВ13, ЦВ18, ЦМ332 |
|  | ШС1, ШС2, ШС3 |
| Задание №41 | Из приведенных операций резания выберите ту, которая применяется для чистовой обработки поверхностей деталей: |
|  | сверление |
|  | точение |
|  | шлифование шлифование |
|  | строгание |
|  | фрезерование |
| Задание № 42 | Укажите марку токарно-винторезного станка: |
|  | ТВ-6 |
|  | СТД-120 |
|  | МТЗ-80 |
|  | ДТ-75 |
|  | ТНВД |
| Задание № 43 | Назовите тип стружки, который получается при резании вязких металлов: |
|  | стружка спиралеобразная |
|  | стружка скалывания |
|  | стружка надлома |
|  | стружка сливная |
|  | стружка византийская |
| Задание №44 | Проходной резец предназначен для: |
|  | подрезания торцов |
|  | нарезания резьбы |
|  | отрезания заготовок |
|  | снятия слоёв с поверхности заготовки |
|  | обработка отверстий |
| Задание №45 | Выберете чугун, которого не существует: |
|  | цветной |
|  | белый |
|  | серый |
|  | ковкий |
|  | передельный |
| Задание № 46 | Как называется процесс, при котором расплавленный металл помещается в сосуд, придающий ему форму |
|  | прокатка |
|  | ковка |
|  | резание |
|  | литьё |
|  | волочение |
| Задание №47 | Сталь, применяемая в строительстве зданий, мостов, транспорта: |
|  | инструментальная |
|  | конструкционная |
|  | легированная |
|  | хромированная |
|  | специальная |
| Задание № 48 | Какой инструмент применяют для пайки мягкими припоями: |
|  | медный паяльник |
|  | электрическую дугу |
|  | бензиновые паяльные лампы |
|  | газовые горелки |
|  | компенсаторы |
| Задание №49 | Разметочный инструмент, используемый при разметке металлических деталей: |
|  | столярный уголок |
|  | кронциркуль |
|  | карандаш |
|  | рейсмус |
|  | монометр |
| Задание №50 | Как называется слой материала, оставляемый на обработку детали, |
|  | допуск |
|  | запас |
|  | припуск |
|  | отступ |
|  | абзац |
| Задание №51 | При выполнении токарных работ используют: |
|  | технологические карты |
|  | рисунки |
|  | конспекты |
|  | макеты |
|  | схемы |
| Задание №52 | При каком виде обработки металлов нагрев сочетается с пластической деформацией: |
|  | термомеханической |
|  | термохимической |
|  | индукционной |
|  | собственно термической |
|  | химико-термической |
| Задание №53 | Назовите инструмент, который используется для опиливания поверхности металлических изделий: |
|  | ножовка по металлу |
|  | напильник |
|  | шлифовальная шкурка |
|  | рубанок |
|  | болгарка |
| Задание № 54 | Какая связь, называется металлической |
|  | положительными ионами металлов и протонами |
|  | молекулами металлов |
|  | атомами и ионами металлов |
|  | положительными ионами металлов, атомами металлов и свободными электронами в кристаллической решетке |
|  | катионами |
| Задание №55 | До изобретения электронной фотовспышки для освещения объекта в закрытом помещении использовали возгорание какого химического элемента |
|  | Магния |
|  | Фосфора |
|  | Натрия |
|  | Серы |
|  | Рубидия |
| Задание №56 | Железный гвоздь не вытесняет металл из раствора его соли: |
|  | Хлорида меди (II) |
|  | Хлорида олова (II) |
|  | Хлорида натрия |
|  | Хлорида никеля (II) |
|  | Хлорида свинца (II) |
| Задание №57 | Для металлов характерен тип химической связи: |
|  | Металлическая |
|  | Ионная |
|  | Ковалентная неполярная |
|  | Водородная |
|  | Ковалентная полярная |
| Задание №58 | Бронза – сплав меди с: |
|  | Оловом и добавками Al, Mn, Be, Si, Ni, Fe |
|  | Серебром и добавками P, Si, Zn, Au |
|  | Цинком и добавками Ni, Ag, Si |
|  | Магнием, марганцем и добавками Sn, Al, K, Hg |
|  | Никелем и добавками Pb, Mn, Pt |
| Задание №59 | Массовые доли железа и кислорода в минерале Fe3O4 |
|  | 40,4% и 53,6% |
|  | 36,2% и 66,8% |
|  | 72,4% и 27,6% |
|  | 70% и 30% |
|  | 64,6% и 35,4% |
| Задание №60 | Сплав алюминия с кремнием называется: |
|  | Латунью |
|  | Бронзой |
|  | Силумином |
|  | Сталью |
|  | Мельхиором |
| Задание №61 | На какие стадии подразделяют металлургическое производство? |
|  | На две основные и две вспомогательные; |
|  | На две основные; |
|  | На две основные и одну вспомогательную; |
|  | На одну основную и одну вспомогательную; |
|  | На три основные. |
| Задание №62 | Придание слитку или заготовке необходимой формы и размеров в пластическом состоянии при практически неизменном химическом составе обрабатываемого материала обеспечивается? |
|  | В процессе проведения обработки металлов давлением |
|  | В процессе проведения обработки металлов давлением с последующей термической обработкой; |
|  | В процессе проведения термической обработки; |
|  | В процессе проведения механической обработки; |
|  | В процессе проведения обработки металлов давлением с последующей механической обработкой. |
| Задание №63 | К различным видам обработки металлов давлением в пластическом состоянии относятся? |
|  | Прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка; |
|  | Прокатка, волочение, прессование; |
|  | Горячая прокатка, холодная прокатка, прессование; волочение; |
|  | Прокатка, волочение, прессование, ковка, штамповка, термообработка; |
|  | Прессование и волочение. |
| Задание №64 | Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в протягивании прутка через отверстие выходные размеры которого меньше, чем исходное сечение прутка? |
|  | Прессование; |
|  | Прокатка; |
|  | Волочение; |
|  | Ковка; |
|  | Штамповка. |
| Задание №65 | Как называется обработка металлов давлением, заключающаяся в выдавливании металла, помещенного в замкнутую полость контейнера, через отверстие матрицы? |
|  | Волочение; |
|  | Прокатка; |
|  | Прессование; |
|  | Ковка; |
|  | Штамповка. |
| Задание № 66 | Что представляет собой термическая обработка изделий из черных и цветных металлов и сплавов? |
|  | Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали. |
|  | Нагрев изделий до определенной температуры, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с постоянной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |
|  | Нагрев изделий до температуры выше точки АС3и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а следовательно и свойств стали; |
|  | Нагрев изделий до температуры ниже точки АС3, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |
|  | Нагрев изделий до температуры плавления, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение с различной скоростью с целью изменения структуры, а, следовательно, и свойств стали; |
| Задание №67 | В каких случаях на заводах применяют термическую обработку при производстве изделий из черных и цветных металлов и сплавов? |
|  | Для понижения твердости и повышения пластичности металлов; |
|  | Для понижения твердости и повышения пластичности металлов; |
|  | Для предания изделию нужного комплекса свойств; |
|  | Для улучшения технологических свойств металла; |
|  | Для повышения твердости и понижения пластичности металлов; |
| Задание №68 | В чем заключается особенность термообработки? |
|  | В изменении структуры и геометрических размеров изделий; |
|  | В изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, без изменения формы и геометрических размеров изделий; |
|  | В изменении геометрических размеров в нужном направлении; |
|  | В изменении свойств в нужном направлении, с изменением формы и геометрических размеров изделий; |
|  | В изменении структуры, а, следовательно, и свойств в нужном направлении, с изменением формы и геометрических размеров изделий. |
| Задание №69 | Какими параметрами характеризуется режим любого процесса термообработки? |
|  | Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью нагрева; |
|  | Температурой нагрева и скоростью охлаждения; |
|  | Температурой нагрева, временем выдержки и скоростью охлаждения; |
|  | Температурой нагрева, временем выдержки, скоростью нагрева и охлаждения; |
|  | Температурой нагрева и скоростью нагрева и охлаждения. |
| Задание №70 | Какие существуют основные виды термической обработки, различно изменяющие структуру и свойства стали и назначаемые в зависимости от требований, предъявляемым к полуфабрикатам и готовым изделиям |
|  | Отжиг, нормализация, закалка, отпуск; |
|  | Отжиг, нормализация, закалка, старение; |
|  | Рекристаллизационный отжиг, нормализация, закалка, отпуск; |
|  | Отжиг, нормализация, старение, отпуск; |
|  | Гомогенизированный отжиг, закалка, патентирование, отпуск; |
| Задание № 71 | Наука, исследующая металлические и неметаллические материалы, объективные закономерности изменения их свойств в зависимости от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации |
|  | Металловедение |
|  | Материаловедение |
|  | Машиноведение |
|  | Технология конструкционных материалов |
|  | Химия |
| Задание № 72 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 9 атомов – |
|  | Гранецентрированный куб |
|  | Гексагональная |
|  | Центрированный куб |
|  | Тетраэдальная |
|  | Нанорешетка |
| Задание № 73 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 14 атомов – |
|  | Центрированный куб |
|  | Гранецентрированный куб |
|  | тетраэдальная |
|  | гексагональная |
|  | нанорешетка |
| Задание № 74 | Кристаллическая решетка, включающая в себя 17 атомов – |
|  | гексагональная |
|  | центрированный куб |
|  | гранецентрированный куб |
|  | нанорешетка |
|  | тетраэдальная |
| Задание №75 | Переход сплава из жидкого в твердое состояние – |
|  | цементация |
|  | сплавление |
|  | спекание |
|  | кристаллизация |
|  | затвердевание |
| Задание № 76 | Свойства металлических сплавов напрямую зависят от |
|  | валентности |
|  | свойств |
|  | цвета |
|  | структуры |
|  | размещения в таблице Менделеева |
| Задание № 77 | Единица измерения параметров кристаллических решеток – |
|  | ангстрем (А) |
|  | сантиметр |
|  | нанометр |
|  | микрон |
|  | мега Паскаль |
| Задание № 78 | Отсутствие атомов в узлах кристаллических решеток является дефектом |
|  | линейным |
|  | точечным |
|  | пространственным |
|  | искусственным |
|  | натуральным |
| Задание № 79 | Кристаллическое строение материалов характерно для |
|  | композитов |
|  | стекла |
|  | металлов |
|  | пластмасс |
|  | абразивных материалов |
| Задание № 80 | Для металлов и металлических сплавов характерно |
|  | кристаллическое строение |
|  | аморфное состояние |
|  | наличие кислорода |
|  | отсутствие кристаллической решетки |
|  | наличие газа |
| Задание № 81 | Расстояние меж атомами в кристаллической решетке измеряется |
|  | в ангстремах |
|  | в миллиметрах |
|  | в сантиметрах |
|  | в метрах |
|  | в тысячных долях миллиметра |
| Задание № 82 | Параметр кристаллической решетки меди (Cu) составляет |
|  | 2,67 Å (ангстрема) |
|  | 10 Å (ангстрем) |
|  | 3,6 Å (ангстрема), |
|  | 0,05 Å (ангстрема) |
|  | 1х10-6 мм |
| Задание № 83 | Кристаллы неправильной формы называют |
|  | дефектами |
|  | кристаллитами, |
|  | структурой |
|  | компонентом |
|  | кристаллической решеткой |
| Задание № 84 | Определенное число атомов, расположенных в определенном порядке и определенном расстоянии друг от друга называют |
|  | кристаллической решеткой |
|  | кристаллитом |
|  | зерном |
|  | структурой |
|  | фазой |
| Задание № 85 | Однородная гомогенная часть структуры, носит название |
|  | компонентом |
|  | фаза |
|  | химическим элементом |
|  | ангстрем |
|  | кристаллической решеткой |
| Задание № 86 | Химические элементы, отличительными признаками которых являются непрозрачность, специфический блеск, электро- и теплопроводность, хорошая ковкость носят название |
|  | неметаллы |
|  | металлы |
|  | кристаллы |
|  | сплавы |
|  | композиты |
| Задание № 87 | Для создания искусственных центров кристаллизации в расплавленный металл вводят специальные вещества, называемые |
|  | зародыши |
|  | легирующие элементы |
|  | примеси |
|  | модификаторы |
|  | компонент |
| Задание № 88 | Строение металла, видимое невооруженным глазом или при малых увеличениях (под лупой) на разрезах или деталях, носит название |
|  | микроструктура |
|  | структура |
|  | макроструктура |
|  | состав |
|  | строение |
| Задание № 89 | Изменение размеров и формы тела под действием приложенных сил называется |
|  | деформацией |
|  | аллотропией |
|  | анизотропией |
|  | пластичностью |
|  | прочностью |
| Задание № 90 | К металлическим свойствам относится |
|  | коррозионная стойкость |
|  | хрупкость |
|  | вязкость |
|  | теплопроводность |
|  | динамическая прочность |
| Задание № 91 | К металлическим свойствам относится |
|  | хрупкость |
|  | электропроводность |
|  | вязкость |
|  | коррозионная стойкость |
|  | динамическая прочность |
| Задание № 92 | К металлическим свойствам относится |
|  | способность к пластическому деформированию |
|  | растворимость |
|  | вязкость |
|  | коррозионная стойкость |
|  | динамическая прочность |
| Задание № 93 | К металлическим свойствам относится |
|  | растворимость |
|  | термоэлектронная эмиссия |
|  | вязкость |
|  | коррозионная стойкость |
|  | динамическая прочность |
| Задание № 94 | В процессе холодной пластической деформации происходит упрочнение металла, это называется |
|  | анизотропия |
|  | аллотропия |
|  | наклеп |
|  | ликвация |
|  | деформация |
| Задание № 95 | Способность твердого тела сопротивляться деформации или разрушению под действием статических или динамических нагрузок – это |
|  | жесткость |
|  | надежность |
|  | прочность |
|  | долговечность |
|  | твердость |
| Задание № 96 | Твердость металлов и сплавов – это свойство : |
|  | механическое |
|  | физическое |
|  | химическое |
|  | эксплуатационное |
|  | технологическое |
| Задание № 97 | Прочность металлов и сплавов – это свойство: |
|  | физическое |
|  | механическое |
|  | химическое |
|  | эксплуатационное |
|  | технологическое |
| Задание № 98 | Масса единицы объема абсолютно плотного материала называется |
|  | средняя плотность |
|  | истинная плотность |
|  | насыпная плотность |
|  | абсолютная плотность |
|  | пористость |
| Задание № 99 | Масса единицы объема сухого материала в естественном состоянии с порами и пустотами называется |
|  | средняя плотность |
|  | истинная плотность |
|  | насыпная плотность |
|  | абсолютная плотность |
|  | пористость |
| Задание № 100 | Свойство материала сопротивляться разрушениям под действием напряжений, возникающих от нагрузок, влияния температуры, атмосферных осадков и других факторов |
|  | пластичность |
|  | твердость |
|  | хрупкость |
|  | прочность |
|  | выносливость |
| Задание № 101 | Свойство материала сопротивляться прониканию в него постороннего более твердого тела |
|  | твердость |
|  | прочность |
|  | хрупкость |
|  | пластичность |
|  | выносливость |
| Задание № 102 | Способность материала под влиянием действующих на него усилий изменять свои размеры и форму без образования трещин и сохранять ее после снятия нагрузки |
|  | пластичность |
|  | упругость |
|  | твердость |
|  | хрупкость |
|  | износ |
| Задание № 103 | Свойство материала мгновенно разрушаться под действием внешних сил без предварительной деформации |
|  | упругость |
|  | пластичность |
|  | хрупкость |
|  | твердость |
|  | износ |
| Задание № 104 | Свойства, характеризующие способность материала сопротивляться разрушению и деформированию под действием внешних сил, называется |
|  | химические |
|  | механические |
|  | физические |
|  | эксплуатационные |
|  | технологические |
| Задание № 105 | Способность материалов противостоять разрушающему влиянию щелочей, кислот, растворенных в воде солей и газов |
|  | коррозионная стойкость |
|  | химическая стойкость |
|  | кислотостойкость |
|  | атмосферостойкость |
|  | адгезия |
| Задание № 106 | Свойство материалов сопротивляться коррозионному воздействию среды |
|  | химическая стойкость |
|  | коррозионная стойкость |
|  | кислотостойкость |
|  | атмосферостойкость |
|  | адгезия |
| Задание № 107 | Закаливаемость сплава зависит от содержания в нем … |
|  | аустенита и азота |
|  | цементита и магния |
|  | легирующих элементов и углерода |
|  | чистого железа и кислорода |
|  | углерода |
| Задание № 108 | Железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 2-4,3 % |
|  | чугун |
|  | сталь |
|  | цветные металлы |
|  | черные металлы |
|  | нет правильного ответа |
| Задание № 109 | Ковкий железоуглеродистый сплав с содержанием углерода до 2% |
|  | сталь |
|  | чугун |
|  | цветные металлы |
|  | черные металлы |
|  | нет правильного ответа |
| Задание № 110 | Металлическое сырье в виде лома и отходов производства |
|  | чугун |
|  | скрап |
|  | легированный металл |
|  | черный металл |
|  | чушка |
| Задание № 111 | Первая цифра марки чугуна показывает |
|  | допустимый предел прочности при сжатии |
|  | допустимый предел прочности при растяжении |
|  | температуру плавления чугуна |
|  | предел текучести |
|  | нет правильного ответа |
| Задание № 112 | Температура плавления железа |
|  | 1735 оС |
|  | 1635 оС |
|  | 1535 оС |
|  | 1435 оС |
|  | 1335 оС |
| Задание № 113 | Вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве стали до 800-900 оС и быстром охлаждении ее в воде или масле, увеличивающий прочность и твердость, но снижающий ударную вязкость, называется |
|  | закалка |
|  | отпуск |
|  | отжиг |
|  | ковка |
|  | цианирование |
| Задание № 114 | Медленный нагрев стали до 200-350 оС, выдержка при этой температуре с последующим медленным охлаждением на воздухе |
|  | ковка |
|  | закалка |
|  | отжиг |
|  | отпуск |
|  | цементация |
| Задание № 115 | Нагрев стали до определенной температуры, выдержки и медленное охлаждение в печи |
|  | ковка |
|  | отпуск |
|  | закалка |
|  | отжиг |
|  | цементация |
| Задание № 116 | Наиболее распространенный способ изготовления профилированных стальных изделий, при котором стальной слиток пропускается между вращающимися валками прокатного стана |
|  | волочение |
|  | прокатка |
|  | ковка |
|  | штамповка |
|  | прессование |
| Задание № 117 | Обработка раскаленной стали повторяющимися ударами молота для придания заготовке заданной формы |
|  | ковка |
|  | штамповка |
|  | прессование |
|  | волочение |
|  | прокатка |
| Задание № 118 | Разновидность ковки, при которой сталь, растягиваясь под ударами молота, заполняет форму штампа, |
|  | профилирование |
|  | штамповка |
|  | волочение |
|  | прокатка |
|  | прессование |
| Задание № 119 | Процесс выдавливания находящейся в контейнере стали через выходное отверстие матрицы |
|  | профилирование |
|  | штамповка |
|  | прессование |
|  | волочение |
|  | прокатка |
| Задание № 120 | Процесс деформирования листовой или круглой стали на прокатных станах |
|  | прессование |
|  | холодное профилирование |
|  | штамповка |
|  | волочение |
|  | прокатка |
| Задание № 121 | Стальные профили получают |
|  | прокаткой, гнутьем, сваркой |
|  | прокаткой, ковкой, литьем |
|  | резкой, сваркой, клепаньем |
|  | литьем, гнутьем, ковкой |
|  | ковкой, литьем, резкой |
| Задание № 122 | Легкий металл серебристо-белого цвета, плотностью 2,7 г/см3 |
|  | алюминий |
|  | медь |
|  | цинк |
|  | свинец |
|  | латунь |
| Задание № 123 | Мягкий, пластичный металл красноватого цвета, имеющий плотность 8,9 г/см3, температуру плавления 10830С |
|  | цинк |
|  | алюминий |
|  | медь |
|  | свинец |
|  | латунь |
| Задание № 124 | Сплав меди с цинком (до 40%) называется |
|  | бронза |
|  | алюминий |
|  | свинец |
|  | латунь |
|  | сталь |
| Задание № 125 | Металл синевато-белого цвета, обладающий высокой коррозионной стойкостью |
|  | цинк |
|  | медь |
|  | свинец |
|  | бронза |
|  | латунь |
| Задание № 126 | Тяжелый металл серовато-синего цвета, устойчив к воздействиям серной и соляной кислот, обладает высокими защитными свойствами от воздействия рентгеновских лучей |
|  | медь |
|  | свинец |
|  | цинк |
|  | бронза |
|  | латунь |
| Задание № 127 | Сколько процентов углерода содержат стали? |
|  | 2,18% |
|  | 2,0% |
|  | 2,10% |
|  | 2,14% |
|  | 3,14% |
| Задание № 128 | Каким способом изготавливают проволоку? |
|  | волочением; |
|  | прокаткой; |
|  | прокаткой и волочением. |
|  | ковкой |
|  | прессованием |
| Задание № 129 | Из каких материалов изготавливают проволоку? |
|  | медь, алюминий, латунь; |
|  | бронза, латунь, дюралюминий. |
|  | сталь, медь, алюминий; |
|  | алюминий, титан; |
|  | Вольфрам, кобальт |
| Задание № 130 | Отношение абсолютного удлинения, т. е. приращения расчетной длины образца после разрыва (l – l0), к его первоначальной расчетной длине l0, выраженное в процентах, называется |
|  | относительным удлинением δ |
|  | твердостью |
|  | относительным сужением Ψ |
|  | прочностью |
|  | относительным коэффициентом |
| Задание № 131 | Метод Бринелля может быть применен для материалов, имеющих |
|  | невысокую твердость |
|  | высокую твердость |
|  | высокую теплостойкость |
|  | низкую коррозионную стойкость |
|  | высокий предел износостойкости |
| Задание № 132 | Быстро и хорошего качества кольца можно получить: |
|  | сгибанием проволоки на оправке в тисках; |
|  | навивкой проволоки на цилиндрическую оправку и разрезанием пружины; |
|  | сгибанием проволоки плоскогубцами с последующей рубкой; |
|  | нарезанием |
|  | Навивкой проволки на оправку |
| Задание № 133 | Как называется главный вал сверлильного станка? |
|  | вращатель |
|  | шпиндель. |
|  | винт; |
|  | станина |
|  | патрон |
| Задание № 134 | К какому типу машин относится сверлильный станок? |
|  | электромеханические. |
|  | электрические |
|  | технологические; |
|  | механические |
|  | обрабатывающие; |
| Задание № 135 | Как зажигается электрическая сварочная дуга при сварке плазменной струей? |
|  | возбуждением эмиссии электронов и образованием плазмы; |
|  | коротким замыканием электрода на изделие; |
|  | включением в сварочную цепь осциллятора; |
|  | методов удара электрода об изделие; |
|  | методом царапания электрода об изделие. |
| Задание № 136 | Какой вид сварки осуществляется направленным потоком ионизированных частиц газа? |
|  | сварка плазменной струей; |
|  | электродуговая сварка; |
|  | сварка покрытым электродом; |
|  | сварка электронным пучком; |
|  | сварка лазерным лучом. |
| Задание № 137 | Твердость по Бринеллю обозначается: |
|  | HВ |
|  | НV |
|  | HRA |
|  | HRB |
|  | HRC |
| Задание № 138 | Твердость по Роквеллу обозначается: |
|  | НV |
|  | HRC |
|  | HRК |
|  | HRО |
|  | HВ |
| Задание № 139 | Твердость по Викерсу обозначается: |
|  | HRB |
|  | HRC |
|  | HRA |
|  | НV |
|  | HВ |
| Задание № 140 | Динамическая прочность материалов характеризуется |
|  | пределом прочности при растяжении |
|  | ударной вязкостью |
|  | твердостью |
|  | коррозионной стойкостью |
|  | теплостойкостью |
| Задание № 141 | Статическая прочность материалов характеризуется |
|  | 1) пределом прочности при растяжении |
|  | 2) ударной вязкостью |
|  | 3) твердостью |
|  | коррозионной стойкостью |
|  | теплостойкостью |
| Задание № 142 | Способность металлов противостоять химическому разрушению поверхности в атмосфере воздуха и газовых средах при температуре свыше 550°С, называется |
|  | жаростойкостью |
|  | ударной вязкостью |
|  | твердостью |
|  | коррозионной стойкостью |
|  | ползучестью |
| Задание № 143 | Линия на диаграмме состояния сплава, выше которой сплав находится в жидком состоянии, называется |
|  | солидус |
|  | ликвидус |
|  | эвтектика |
|  | эвтектоид |
|  | гистограмма |
| Задание № 144 | Линия на диаграмме состояния сплава, ниже которой сплав находится в твердом состоянии, называется |
|  | ликвидус |
|  | солидус |
|  | эвтектика |
|  | эвтектоид |
|  | гистограмма |
| Задание № 145 | По какому признаку стали разделяют на стали обыкновенного качества, качественные и высококачественные |
|  | по содержанию полезных примесей |
|  | по содержанию вредных примесей |
|  | по механическим свойствам |
|  | по коррозионной стойкости |
|  | по содержанию легирующих элементов |
| Задание № 146 | Укажите марку инструментальной стали: |
|  | У7 |
|  | сталь 45 |
|  | сталь 50Х |
|  | СЧ 32 |
|  | Р6М5 |
| Задание № 147 | Укажите марку углеродистой инструментальной стали: |
|  | СЧ 33 |
|  | сталь 45 |
|  | сталь 50Х |
|  | У8 |
|  | А12 |
| Задание № 148 | Укажите марку легированной инструментальной стали: |
|  | сталь 50Г |
|  | сталь 45 |
|  | Х5ВГ |
|  | СЧ 34 |
|  | У8 |
| Задание № 149 | Укажите марку быстрорежущей инструментальной стали: |
|  | Р6М5 |
|  | сталь 46 |
|  | сталь 50Х |
|  | СЧ 35 |
|  | У9 |
| Задание № 150 | Расшифруйте маркировку СЧ35: |
|  | серый чугун, 35 кгс/мм² - предел прочности на растяжение |
|  | серый чугун, 3,5% углерода |
|  | серый чугун, относительной удлинение 35% |
|  | сталь, 0,35% углерода |
|  | серый чугун, 350 кгс/мм² - временное сопротивление при растяжении |
| Задание № 151 | Расшифруйте маркировку ВЧ100 |
|  | высокопрочный чугун, 100 кгс/мм² – предел прочности на растяжение |
|  | вязкий чугун, 10% углерода |
|  | высокопрочный чугун, 1,00% углерода |
|  | высокопрочный чугун, 10 кгс/мм2 - временное сопротивление при растяжении |
|  | высокопрочный чугун, 1000 кгс/мм2 – временное сопротивление при растяжении |
| Задание № 152 | Расшифруйте маркировку КЧ45-7: |
|  | ковкий чугун, 45 кгс/мм²– предел прочности при растяжении, 7% - относительное удлинение |
|  | ковкий чугун, 4,5% углерода, 7 – номер группы |
|  | ковкий чугун, 4,5% углерода, 7% - относительное удлинение |
|  | ковкий чугун, 4,5% - относительное удлинение, 7 – номер группы |
|  | ковкий чугун, 45 кгс/мм2 – ударная вязкость, 7% - относительное сужение |
| Задание № 153 | Расшифруйте маркировку АЧС-6: |
|  | антифрикционная сталь, 6 – номер группы |
|  | автоматная сталь, 0,6% углерода |
|  | антифрикционный серый чугун, 6 – номер группы |
|  | антикоррозионный серый чугун, 6 – номер группы |
|  | антифрикционный серый чугун, 6% - относительное удлинение |
| Задание № 154 | Расшифруйте маркировку Ст 6 |
|  | сталь, 0,06% С |
|  | инструментальная сталь, 0,6% С |
|  | Низкоуглеродистая сталь, 0,06% С |
|  | сталь, 6% - относительное удлинение |
|  | сталь общего назначения, 0,06% С |
| Задание № 155 | Механическая смесь феррита и цементита вторичного носит название |
|  | аустенит |
|  | перлит |
|  | лидебурит |
|  | феррит |
|  | цементит |
| Задание № 156 | Механическая смесь кристаллов аустенита и цементита носит название |
|  | аустенит |
|  | лидебурит |
|  | феррит |
|  | перлит |
|  | цементит |
| Задание № 157 | Эвтектика в сплаве железо-углерод носит название |
|  | лидебурит |
|  | аустенит |
|  | феррит |
|  | перлит |
|  | цементит |
| Задание № 158 | Эвтектоид в сплаве железо-углерод носит название |
|  | перлит |
|  | аустенит |
|  | лидебурит |
|  | феррит |
|  | цементит |
| Задание № 159 | Процесс вулканизации- это |
|  | соединение атомов серы с молекулами клея |
|  | соединение атомов кремния с молекулами каучука |
|  | соединение атомов серы с молекулами каучука |
|  | соединение атомов каучука с серами |
|  | все выше перечисленное |
| Задание №160 | Прочность- это свойство материалов сопротивляться |
|  | разложению |
|  | разрушению |
|  | текучести |
|  | ползучести |
|  | окислению |
| Задание № 161 | Износостойкость- это свойство материала оказывать сопротивление |
|  | температуре |
|  | вдавливанию |
|  | изнашиванию |
|  | давлению |
|  | вязкости |
| Задание № 162 | Коррозия - это физико-химический процесс изменения |
|  | прочности |
|  | пластичности |
|  | твердости |
|  | свойств |
|  | массы |
| Задание № 163 | Обрабатываемость резанием, давлением, свариваемость- это характеристики материалов |
|  | химические |
|  | технологические |
|  | тепломеханические |
|  | физические |
|  | биологические |
| Задание № 164 | Металлами называются вещества, обладающие |
|  | электропроводностью, пластичностью, металлическим блеском |
|  | текучестью, свертываемостью, теплопроводностью |
|  | работоспособностью, влажностью, растворимостью |
|  | вязкостью, прочностью |
|  | все выше перечисленное |
| Задание № 165 | Диаграмма состояния - графическое изображение сплава |
|  | фазового |
|  | жидкого |
|  | твердого |
|  | газообразного |
|  | плазменного |
| Задание № 166 | Металлический сплав- это соединение |
|  | твердых и жидких компонентов |
|  | металлов и неметаллических элементов |
|  | железа и чугуна |
|  | железа и пластика |
|  | углеводородов |
| Задание № 167 | Чистое железо – это металл серебристо-белого цвета, тугоплавкий, с температурой плавления |
|  | 768 С |
|  | 500 С |
|  | 1539 С |
|  | 650 С |
|  | 2000 С |
| Задание № 168 | Сплавы, содержащие ….% углерода, называются сталями |
|  | до 1% |
|  | до 5% |
|  | до 2,14% |
|  | до 10% |
|  | до 12% |
| Задание № 169 | Сплавы, содержащие ….% углерода, называются чугуном |
|  | более 5% |
|  | более 20% |
|  | более 2,14% |
|  | более 1% |
|  | более 10% |
| Задание № 170 | Элементы, вводимые в сплав для изменения строения и свойств, называют: |
|  | легирующим |
|  | добавочными |
|  | фазными |
|  | твердыми |
|  | химическими |
| Задание № 171 | Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения сплавов с целью получения заданных свойств, называется: |
|  | термомеханическая обработка |
|  | химической обработкой |
|  | физической обработкой |
|  | термической обработкой |
|  | механической обработкой |
| Задание № 172 | Сваркой называют технологический процесс получения механически … соединений: |
|  | разъемных |
|  | неразъемных |
|  | сцепления |
|  | химических |
|  | болтовых |
| Задание № 173 | Металлургия подразделяется на: |
|  | черную и цветную |
|  | черную |
|  | цветную |
|  | железную и цветную |
|  | композитную |
| Задание № 174 | Чугуны бывают: |
|  | серый, черный, ковкий |
|  | ковкий, серый, отбеленный, высокопрочный |
|  | серый, ковкий, красный |
|  | серый, красный, черный |
|  | красностойкие |
| Задание № 175 | Сложные искусственные материалы, в состав которых входят существенно отличающиеся по свойствам нерастворимые или малорастворимые друг в друге компоненты, разделенные в материале четкой границей, носят название |
|  | полимеры |
|  | резины |
|  | композиты |
|  | стали |
|  | силумины |
| Задание № 176 | Классификация композиционных материалов по форме наполнителя |
|  | порошковые, жидкие, газовые |
|  | правые, левые |
|  | порошкообразные, волоконные, листовые |
|  | твердые и газообразные |
|  | плоские и объемные |
| Задание № 177 | Полимеры, которые могут много раз размягчаться при нагревах и твердеть при охлаждениях без существенного изменения свойств, называются |
|  | термореактивными |
|  | термопластичными |
|  | пластмассы |
|  | пластификаторы |
|  | стабилизаторы |
| Задание № 178 | Полимеры, у которых при нагреве между линейными молекулами появляются химические связи, в результате чего полимер превращается в жесткое неплавящееся и нерастворимое вещество, называют |
|  | термореактивными |
|  | термопластичными |
|  | пластмассы |
|  | пластификаторы |
|  | стабилизаторы |
| Задание № 179 | Вещества, вводимые в пластмассы в количестве 40-70% (по массе) для повышения их прочности, теплостойкости, ударной вязкости, снижения стоимости и изменения технологических свойств, называются |
|  | стабилизатор |
|  | краситель |
|  | наполнитель |
|  | отвердитель |
|  | смазка |
| Задание № 180 | Строение, олеиновая кислота, соли жирных кислот вводят в пластмассы для предупреждения прилипания изделий к стенкам формы в процессе формования и они выполняют роль |
|  | стабилизатор |
|  | наполнителя |
|  | отвердителя |
|  | смазки |
|  | красителя |
| Задание № 181 | Полипропилен получают в результате процесса, который носит название |
|  | полимеризация пропилена |
|  | полимеризация этилена |
|  | наполнение волокном |
|  | склеивание бумажных листов |
|  | прессованием волокон |
| Задание № 182 | Сущность литейного производства |
|  | Заключается в приготовлении расплавленного металла необходимого качества и заливке его в специальную литейную форму; |
|  | Заключается в приготовлении расплавленного металла и дальнейшей кристаллизации его в специальных литейных формах. |
|  | Заключается в проектировании и изготовлении литейной оснастки; |
|  | Заключается в разработке технологического процесса изготовления отливки |
|  | Заключается в приготовлении расплавленного металла необходимого качества и заливке его в специально созданные модели; |
| Задание № 183 | Модельный комплект |
|  | Совокупность технологической оснастки и приспособлений необходимых для образования в форме полости, соответствующей контуром отливки; |
|  | Металлическая плита с закрепленными на ней моделями и элементами литниковой системы. |
|  | Приспособление, с помощью которого в литейной форме получают полость с заданной формой и размерами; |
|  | Литниковая система; |
|  | Устройство вентиляционных каналов; |
| Задание № 184 | Многокомпонентная смесь формовочных материалов, соответствующая условиям технологического процесса изготовления литейных форм |
|  | Наполнительная смесь |
|  | Стержневая смесь; |
|  | Формовочная смесь; |
|  | Механическая смесь |
|  | Химический раствор |
| Задание № 185 | Система каналов, через которые расплавленный металл подводят в полость формы; |
|  | Литниковая система; |
|  | Коллектор; |
|  | Стояк; |
|  | Система налива. |
|  | Система слива |
| Задание № 186 | Изготовление литейных форм. |
|  | выдавливание; |
|  | литье; |
|  | уплотнение формовочной смеси; |
|  | устройство вентиляционных каналов; |
|  | извлечение модели из формы; |
| Задание № 187 | Изготовление отливок путем заливки расплавленного металла в разовую тонкостенную разъемную литейную форму осуществляется: |
|  | По выплавляемым моделям; |
|  | В оболочковых формах |
|  | В кокиль; |
|  | В пластиковую форму |
|  | Под давлением. |
| Задание № 188 | Способы изготовления отливок из медных сплавов: |
|  | литье под давлением; |
|  | литье в оболочковые формы; |
|  | литье в кокиль; |
|  | литье в песчаные формы; |
|  | центробежным литьем; |
| Задание № 189 | Что является основной задачей первого этапа переплава чугуна в сталь? |
|  | неоднократное удаление шлака с поверхности металла; |
|  | расплавление шихты и нагрев ванны жидкого металла; |
|  | окисление примесей чугуна; |
|  | окисление железа; |
|  | дефосфорация. |
| Задание № 190 | Каково основное назначение второго этапа переплава чугуна в сталь? |
|  | уменьшение количества углерода до требуемого уровня; |
|  | выравнивание температуры по объему ванны; |
|  | частичное удаление неметаллических включений; |
|  | частичное удаление газов, проникающих в пузырьки СО (азота и водорода); |
|  | десульфурация металла. |
| Задание № 191 | Какова основная цель третьего этапа переплава чугуна в сталь? |
|  | дальнейшее окисление металла; |
|  | введение в сталеплавильный агрегат легирующих элементов; |
|  | завершение процесса переплава стали; |
|  | раскисление стали вводимыми в нее элементами с большим сродством к кислороду; |
|  | удаление образовавшихся оксидов в шлак. |
| Задание № 192 | Наличие, каких примесей ведет к повышению твердости стали? |
|  | кремния, марганца; |
|  | водорода; |
|  | фосфора; |
|  | азота и кислорода; |
|  | серы. |
| Задание № 193 | Что в основном способствует повышению пластичности металлов? |
|  | химический состав и структура; |
|  | температура нагрева; |
|  | действующие силы; |
|  | скорость деформации; |
|  | степень деформации. |
| Задание № 194 | Каково основное изменение свойств металлов при их холодной обработке давлением? |
|  | зерна металла измельчаются |
|  | изменяется коррозионная стойкость металла; |
|  | изменяется электропроводность металла; |
|  | металл упрочняется; |
|  | металл становится анизотропным, в соответствии с условиями эксплуатации; |
| Задание № 195 | Какой из перечисленных методов обработки давлением (ОМД) является наиболее распространенным? |
|  | ковка; |
|  | волочение; |
|  | прессование; |
|  | прокатка; |
|  | штамповка. |
| Задание № 196 | Кристаллические решетки, состоящие из полярных и неполярных молекул, называются |
|  | ионными; |
|  | полярными; |
|  | молекулярными; |
|  | механическими; |
|  | химическими. |
| Задание № 197 | Типы кристаллических решеток |
|  | объемно-центрированная кубическая (ОЦК), гранецентрированная кубическая (ГЦК), гексагональная плотноупакованная (ГПУ); |
|  | гранецентрированная кубическая (ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГПУ); |
|  | объемно-центрированная кубическая (ОЦК) и гранецентрированная кубическая (ГЦК); |
|  | гексагональная плотноупакованная (ГПУ). |
|  | гексагональная плотноупакованная (ГПУ) и объемно-центрированная кубическая (ОЦК); |
| Задание № 198 | При каком виде обработки процесс выдавливания заготовки из контейнера проходит через отверстие матрицы |
|  | волочение; |
|  | прокатка; |
|  | прессование; |
|  | ковка; |
|  | штамповка. |
| Задание № 199 | Каково основное назначение нагрева металла перед обработкой давлением? |
|  | придание высокой пластичности металлу; |
|  | снижение скорости рекристаллизации; |
|  | увеличение степени сплошности металла; |
|  | уменьшение времени обработки ОМД; |
|  | использование оборудования меньшей мощности. |
| Задание № 200 | Что такое химическая связь при формировании сварного шва? |
|  | устранение неровностей соединяемых поверхностей; |
|  | доведение металла в месте сварки до жидкого состояния; |
|  | возникновение межатомного взаимодействия за счет сближения атомов; |
|  | формирование физического контакта; |
|  | устранение загрязнений соединяемых поверхностей. |